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Tehnički list

ORSO_ORSOBAND BLACKSTOP
Ver_14072026
ORSOband blackstop
OPIS I PRIMJENA PROIZVODA
ORSOband blackstop je bubreća bentonitna brtvena traka namijenjena trajnom brtvljenju radnih spojeva pri betoniranju vodonepropusnih betonskih konstrukcija.

Izrađena je od natrijevog bentonita s kristalizirajućim aditivima koji omogućuju dvostruki mehanizam brtvljenja – bubrenjem bentonita pri kontaktu s vodom te dodatnim kristalizacijskim učinkom unutar betonske strukture. Takav sustav osigurava trajnu vodonepropusnost spojeva i učinkovito sprječava prodor vode kroz radne prekide betoniranja. 

Traka se ugrađuje između dvije faze betoniranja te mora biti potpuno obuhvaćena betonom kako bi tijekom eksploatacije ostvarila projektirana svojstva. Proizvod je ispitan i odobren za vodni tlak do 7 bara. 

Područja primjene

· radni spojevi pri betoniranju 

· vodonepropusni betonski zidovi 

· temeljne ploče 

· podrumske konstrukcije 

· armiranobetonski spremnici vode 

· vodospremnici 

· okna 

· dizalska okna 

· tuneli 

· kanalizacijski sustavi 

· betonski kolektori 

· crpne stanice 

· ostale vodonepropusne armiranobetonske konstrukcije. 

SVOJSTVA

· bubreća bentonitna brtvena traka 

· dvostruki sustav brtvljenja – bubrenjem i kristalizacijom 

· vodonepropusnost do tlaka od 7 bara 

· efekt samoinjektiranja u pukotine i šupljine 

· visoka sposobnost bubrenja pri kontaktu s vodom 

· trajno brtvljenje radnih spojeva 

· ne dolazi do zamora materijala zbog visokog udjela prirodnih minerala 

· otporna na smrzavanje i odmrzavanje 

· pogodna za primjenu u sustavima pitke vode 

· jednostavna ugradnja 

· za unutarnju i vanjsku primjenu. 

TEHNIČKI PODATCI

	Svojstvo
	Vrijednost

	Materijal
	natrijev bentonit s kristalizirajućim aditivima

	Oblik
	pravokutna fleksibilna brtvena traka

	Boja
	crna / tamnosiva

	Dimenzije
	20 × 15 mm

	Masa
	približno 730 g/m

	Sposobnost bubrenja
	do 480 %

	Otpornost na tlak vode
	do 7 bara

	Toksičnost
	netoksično

	Primjena u pitkoj vodi
	dopuštena


NAČIN PRIMJENE

PRIPREMA PODLOGE

Betonska podloga mora biti čvrsta, čista i suha te očišćena od prašine, cementnog mlijeka, ulja, masti i drugih nečistoća koje mogu utjecati na pravilno nalijeganje trake.

Površina mora omogućiti potpuno nalijeganje bentonitne trake bez praznina između podloge i trake.

UGRADNJA

ORSOband blackstop postavlja se na prethodno izvedeni betonski element prije nastavka betoniranja.

Traku je potrebno položiti u središnji dio presjeka buduće betonske konstrukcije tako da sa svih strana bude osigurano najmanje 100 mm zaštitnog sloja betona. 

Radi sprječavanja pomicanja tijekom betoniranja traku je potrebno mehanički pričvrstiti zaštitnom mrežicom ili odgovarajućim pričvrsnicama.

Preporučuje se najmanje 5, odnosno optimalno 10 pričvrsnica po metru duljine trake. 

Po potrebi se može koristiti odgovarajuće montažno ljepilo za dodatno učvršćivanje trake na podlogu.

Kod nastavka polaganja traka se izvodi s preklopom od najmanje 10 cm, pri čemu se trake polažu jedna uz drugu bez prekida. 

Prije betoniranja potrebno je provjeriti stanje ugrađene trake. Ako je zbog prijevremenog kontakta s vodom došlo do bubrenja, takvu traku potrebno je zamijeniti novom.

VAŽNA NAPOMENA

Traku nije dopušteno ugrađivati ako je prije betoniranja već nabubrila uslijed djelovanja vode ili vlage.

Kako bi se osigurala projektirana vodonepropusnost, traka mora biti potpuno obuhvaćena betonom te se mora nalaziti u središtu presjeka konstrukcije.

ALAT I ČIŠĆENJE

Za ugradnju koristiti: metar, nož, čekić, pričvrsnice, zaštitnu mrežicu. 

Alat nakon uporabe očistiti suhom ili vlažnom krpom.

SUSTAV

ORSOband blackstop sastavni je dio ORSO sustava za vodonepropusne betonske konstrukcije zajedno s proizvodima:

· ORSObentocarpet V3 i V5

· ORSOpolybit 1K i 2K

· ORSOsan Tp 

· ORSOsan Elastic 

· ORSOhidroplast 

PAKIRANJE
	Svojstvo
	Vrijednost

	Dimenzije
	20 × 15 mm

	Duljina role
	30 m

	Pakiranje
	kartonska kutija


ROK UPORABE

24 mjeseca u originalnoj, neotvorenoj ambalaži.

Skladištiti u suhim i zatvorenim prostorijama pri temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaštićeno od vlage, izravnog sunčevog zračenja i mehaničkih oštećenja. 

KONTROLA KVALITETE

Kontrola kvalitete provodi se tijekom svih faza proizvodnje u skladu s internim sustavom kontrole kvalitete tvrtke ORSO d.o.o. Kontrola obuhvaća:

· kontrolu ulaznih sirovina 

· internu kontrolu proizvodnog procesa 

· laboratorijska ispitivanja fizikalnih svojstava 

· provjeru svake proizvodne serije prije isporuke 

· periodična ispitivanja u ovlaštenim i akreditiranim laboratorijima. 

MJERE SIGURNOSTI

Pri radu koristiti odgovarajuće zaštitne rukavice i zaštitne naočale.

Nakon rada ruke oprati vodom i sapunom te po potrebi koristiti zaštitnu kremu.

Za dodatne informacije pogledati Sigurnosno-tehnički list proizvoda ORSOband blackstop.

NAPOMENA
Tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu dobiveni su laboratorijskim ispitivanjima i praktičnim iskustvima tvrtke ORSO d.o.o. Navedene vrijednosti predstavljaju prosječne rezultate ispitivanja te mogu odstupati ovisno o uvjetima primjene i utjecajima izvan kontrole proizvođača.

Za dodatne tehničke informacije i upute za ugradnju obratite se tehničkoj službi ORSO d.o.o. putem e-pošte: tehnickasluzba@orso.hr
PRAVNE NAPOMENE

ORSO d.o.o. jamči da su informacije navedene u ovom tehničkom listu temeljene na trenutačnim saznanjima i iskustvu. Korisnik je dužan prije primjene proizvoda provjeriti njegovu prikladnost za predviđenu namjenu i uvjete uporabe. ORSO d.o.o. ne preuzima odgovornost za štete nastale nepravilnom primjenom proizvoda, nepoštivanjem uputa ili neodgovarajućom izvedbom radova. Zadržava se pravo izmjene tehničkih podataka radi unaprjeđenja proizvoda. Izdavanjem novog tehničkog lista sva prethodna izdanja prestaju važiti.

Korisnici su obvezni pridržavati se svih važećih zakona, propisa i postupaka koji se odnose na primjenu proizvoda.

