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ORSOfix MS emulzija
OPIS I PRIMJENA PROIZVODA
ORSOfix V MS emulzija je dubokopenetrirajući silikatno-polimerni temeljni premaz namijenjen impregnaciji, učvršćivanju i stabilizaciji mineralnih građevinskih podloga prije nanošenja završnog zaštitnog premaza ORSOmould Stop.

Proizvod predstavlja vezni temeljni sloj ORSO sustava za sanaciju površina zahvaćenih plijesni, gljivicama, algama i drugim mikroorganizmima, u kombinaciji sa sredstvom za čišćenje ORSOflackweg i završnim zaštitnim premazom ORSOmould Stop.

Zahvaljujući vrlo dobroj sposobnosti penetracije učvršćuje površinski sloj podloge, smanjuje upojnost, povećava prionjivost završnog premaza te stabilizira stare, oštećene i degradirane mineralne podloge.

Namijenjen je za primjenu na:

· betonu 

· cementnim žbukama 

· vapneno-cementnim žbukama 

· gipsanim podlogama 

· vlaknocementnim pločama 

· starim mineralnim premazima 

· saniranim zidovima 

· stropovima 

· unutarnjim i vanjskim mineralnim površinama. 

SVOJSTVA
· duboka penetracija u mineralne podloge 

· učvršćivanje i konsolidacija površinskog sloja 

· stabilizacija starih i degradiranih podloga 

· smanjenje upojnosti podloge 

· povećanje prionjivosti završnog premaza 

· smanjenje pojave izcvjetavanja soli 

· doprinos sprječavanju razvoja mikroorganizama 

· paropropusan 

· jednostavna primjena 

· sastavni dio ORSO sustava za sanaciju površina zahvaćenih plijesni 

· za unutarnju i vanjsku primjenu. 

TEHNIČKI PODATCI

	Svojstvo
	Vrijednost

	Kemijska osnova
	silikatna disperzija obogaćena nano-akrilnim polimerom

	Izgled
	prozirno bijela tekućina

	Gustoća
	približno 1,0 kg/L

	Viskoznost
	približno 5 mPa·s

	pH vrijednost
	8,0 – 9,5

	Vrijeme sušenja
	približno 1 – 3 sata*

	Temperatura primjene
	+5 °C do +35 °C


IZDAŠNOST

Prosječna potrošnja iznosi: 0,10 – 0,15 kg/m²

ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge.

NAČIN PRIMJENE

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti čvrsta, suha, nosiva i očišćena od prašine, ostataka morta, cementnog mlijeka, ulja, masti, starih premaza i drugih nečistoća koje mogu smanjiti prionjivost.

Površine zahvaćene plijesni, gljivicama, algama ili drugim mikroorganizmima potrebno je prije nanošenja temeljnog premaza temeljito očistiti sredstvom ORSOflackweg u skladu s uputama za njegovu primjenu.

Nakon potpunog sušenja očišćene podloge nanosi se ORSOfix V MS emulzija kao temeljni premaz koji učvršćuje podlogu i osigurava optimalnu prionjivost završnog zaštitnog premaza.

PRIPREMA MATERIJALA

Proizvod je spreman za uporabu. Prije uporabe sadržaj ambalaže kratko homogenizirati. Ne razrjeđivati i ne dodavati druge materijale.

UGRADNJA

Materijal nanositi ravnomjerno četkom, valjkom ili niskotlačnim raspršivačem. Na izrazito upojnim podlogama po potrebi nanijeti drugi sloj nakon što prvi dovoljno penetrira u podlogu. Nakon potpunog sušenja temeljnog premaza nanijeti završni zaštitni premaz ORSOmould Stop.

Preporučena temperatura tijekom ugradnje:

· podloga: +5 °C do +35 °C 

· zrak: +5 °C do +35 °C 

Ne nanositi na smrznute, mokre ili pregrijane podloge.

ALAT I ČIŠĆENJE

Za nanošenje koristiti: četke, soboslikarske valjke, niskotlačne raspršivače. 

Svježi materijal očistiti vodom odmah nakon završetka radova. Stvrdnuti materijal moguće je ukloniti isključivo mehaničkim putem.

SUSTAV

Za cjelovitu sanaciju površina zahvaćenih plijesni, gljivicama, algama i drugim mikroorganizmima preporučuje se primjena ORSO sustava:

1. ORSOflackweg – sredstvo za uklanjanje plijesni, algi i mikroorganizama. 

2. ORSOfix V MS emulzija – dubokopenetrirajući temeljni premaz za impregnaciju, učvršćivanje podloge i osiguravanje prionjivosti. 

3. ORSOmould Stop – završni zaštitni premaz otporan na razvoj plijesni, gljivica i drugih mikroorganizama. 

Primjenom cijelog sustava postiže se trajna sanacija podloge, povećana trajnost završnog premaza i dugotrajna zaštita površine.

PAKIRANJE

Plastični kanistri: 1 kg , 5 kg. 

ROK UPORABE

12 mjeseci u originalnoj, neotvorenoj ambalaži.

Skladištiti u suhim prostorijama pri temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaštićeno od smrzavanja i izravnog sunčevog zračenja.

KONTROLA KVALITETE
Kontrola kvalitete provodi se tijekom svih faza proizvodnje u skladu s internim sustavom kontrole kvalitete tvrtke ORSO d.o.o. Kontrola obuhvaća:

· kontrolu ulaznih sirovina 

· internu kontrolu proizvodnog procesa 

· laboratorijska ispitivanja fizikalnih i kemijskih svojstava 

· provjeru svake proizvodne serije prije isporuke 

· periodična ispitivanja u ovlaštenim i akreditiranim laboratorijima. 

MJERE SIGURNOSTI

Tijekom rada koristiti odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu: zaštitne rukavice, zaštitne naočale i zaštitnu odjeću. Izbjegavati dodir s očima i kožom.

Za dodatne informacije pogledati Sigurnosno-tehnički list proizvoda ORSOfix V MS emulzija.

NAPOMENA
Tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu dobiveni su laboratorijskim ispitivanjima i praktičnim iskustvima tvrtke ORSO d.o.o. Navedene vrijednosti predstavljaju prosječne rezultate ispitivanja te mogu odstupati ovisno o uvjetima primjene i utjecajima izvan kontrole proizvođača.

Za dodatne tehničke informacije i upute za ugradnju obratite se tehničkoj službi ORSO d.o.o. putem e-pošte: tehnickasluzba@orso.hr
PRAVNE NAPOMENE

ORSO d.o.o. jamči da su informacije navedene u ovom tehničkom listu temeljene na trenutačnim saznanjima i iskustvu. Korisnik je dužan prije primjene proizvoda provjeriti njegovu prikladnost za predviđenu namjenu i uvjete uporabe. ORSO d.o.o. ne preuzima odgovornost za štete nastale nepravilnom primjenom proizvoda, nepoštivanjem uputa ili neodgovarajućom izvedbom radova. Zadržava se pravo izmjene tehničkih podataka radi unaprjeđenja proizvoda. Izdavanjem novog tehničkog lista sva prethodna izdanja prestaju važiti.

Korisnici su obvezni pridržavati se svih važećih zakona, propisa i postupaka koji se odnose na primjenu proizvoda.

