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ORSOmould stop
OPIS I PRIMJENA PROIZVODA

ORSOMould Stop je visokokvalitetna unutarnja zidna boja na vodenoj osnovi, obogaćena termoaktivnim punilima te dodacima za zaštitu od razvoja plijesni, gljivica i drugih mikroorganizama.

Namijenjena je dekorativnoj i zaštitnoj obradi unutarnjih zidova i stropova u stambenim, poslovnim, javnim i industrijskim objektima. Odlikuje se vrlo dobrom prionjivošću na mineralne podloge kao što su cementne i vapneno-cementne žbuke, mase za izravnavanje, beton, gipskartonske ploče te betonski montažni elementi.

Zahvaljujući posebnoj formulaciji s termoaktivnim punilima doprinosi smanjenju utjecaja toplinskih mostova na površini zida, čime se smanjuje mogućnost nastanka površinske kondenzacije i razvoja plijesni.

Posebno se preporučuje za prostore s povećanom vlagom zraka ili povećanim rizikom od kondenzacije, kao što su podrumi, kupaonice, praonice, kuhinje, spremišta i drugi nedovoljno ventilirani prostori.
ORSOMould Stop sastavni je dio hidroizolacijskog sustava ORSOHIDROPLAST za sanaciju konstrukcija izloženih negativnom hidrostatskom tlaku.

SVOJSTVA

· unutarnja zidna boja na vodenoj osnovi

· obogaćena termoaktivnim punilima

· sadrži dodatke za zaštitu od razvoja plijesni, gljivica i mikroorganizama

· vrlo dobra prionjivost na cementne i gipsane podloge

· paropropusna 

· doprinosi smanjenju utjecaja toplinskih mostova

· smanjuje mogućnost nastanka površinske kondenzacije

· jednostavna primjena valjkom, četkom ili raspršivanjem

· vrlo dobra pokrivnost

· mat završni izgled

· prikladna za unutarnju primjenu
TEHNIČKI PODACI

	      Svojstvo
	     Vrijednost

	      Boja
	     bijela

	      Vrijeme sušenja na dodir
	     približno 3 sata

	      Paropropusnost
	     Razred I (Sd ≤ 0,10 m)                                 

	      Razrjeđivanje 
	     Približno 10 % vode

	      Broj slojeva   
	     2 – 3


IZDAŠNOST

Prosječna potrošnja proizvoda iznosi približno: 0,30 kg/m².
Potrošnja može odstupati ovisno o hrapavosti, upojnosti i pripremi podloge te načinu nanošenja.

       




PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti čvrsta, suha, stabilna i očišćena od prašine, ulja, masti, soli, ostataka starih premaza i svih ostalih nečistoća koje mogu negativno utjecati na prionjivost.

Sve tragove plijesni, gljivica, algi i drugih mikroorganizama potrebno je prije bojanja potpuno ukloniti odgovarajućim sredstvom za čišćenje, primjerice ORSOFleck Weg.

Nakon čišćenja podlogu je potrebno impregnirati proizvodom ORSOFIX V Mould Stop impregnacija, koji osigurava ujednačenu upojnost podloge i poboljšava prionjivost završnog premaza.

Boju nanositi isključivo na potpuno suhu i pripremljenu podlogu.

PRIPREMA MATERIJALA

Prije uporabe sadržaj ambalaže potrebno je dobro promiješati.

Po potrebi proizvod se može razrijediti s približno 10 % čiste vode, ovisno o načinu nanošenja i upojnosti podloge.

Razrijeđeni materijal ponovno promiješati do postizanja potpuno homogene konzistencije.

ORSOMould Stop nanosi se u dva do tri radna sloja, pri čemu se svaki sljedeći sloj nanosi nakon potpunog sušenja prethodnog.
UGRADNJA

ORSOMould Stop nanosi se na prethodno pripremljenu, impregniranu i potpuno suhu podlogu.

Prije početka rada proizvod je potrebno dobro promiješati. Po potrebi razrijediti s približno 10 % čiste vode, ovisno o načinu nanošenja, temperaturi i upojnosti podloge.

Boja se nanosi valjkom, četkom ili uređajem za strojno raspršivanje u dva do tri ravnomjerna sloja.

Sljedeći sloj nanosi se tek nakon potpunog sušenja prethodnog sloja.

Za postizanje najbolje pokrivnosti, ujednačenog izgleda i maksimalne učinkovitosti sustava preporučuje se nanošenje najmanje dva završna sloja.

Kod podloga izloženih povećanoj vlazi zraka, kondenzaciji ili učestaloj pojavi plijesni preporučuje se nanošenje tri radna sloja.

Tijekom sušenja proizvod zaštititi od smrzavanja, izravnog sunčevog zračenja, kondenzacije i prebrzog isušivanja.
Temperature ugradnje:


podloga +5°C min. do +25°C max,
zraka +5°C min. do +25°C max.

Relativna vlažnost zraka tijekom ugradnje ne smije biti previsoka kako bi se omogućilo pravilno sušenje premaza. Proizvod ne ugrađivati na zaleđene, mokre ili pregrijane podloge niti tijekom kiše ili neposredno prije mogućnosti smrzavanja.

VAŽNE NAPOMENE

Boju nanositi isključivo na suhe, nosive i pravilno pripremljene podloge.

Prije nanošenja potrebno je ukloniti uzrok pojave vlage, kondenzacije ili prodora vode. Sam premaz ne može trajno spriječiti razvoj plijesni ako uzrok nastanka nije uklonjen.

Kod sanacije površina zahvaćenih plijesni preporučuje se potpuno uklanjanje mikroorganizama odgovarajućim sredstvom za čišćenje te impregnacija podloge prije nanošenja završnog premaza.

Za najbolje rezultate preporučuje se primjena cijelog ORSO sustava za sanaciju vlage i plijesni.

Kod sanacije podrumskih prostora izloženih negativnom hidrostatskom tlaku ORSOMould Stop preporučuje se koristiti kao završni dekorativni sloj nakon izvedbe hidroizolacijskog sustava ORSOHIDROPLAST.

ALAT I ČIŠĆENJE

Za nanošenje koristiti:, soboslikarske valjke, kistove, četke, uređaje za strojno raspršivanje. Sav alat i pribor potrebno je odmah nakon završetka radova oprati čistom vodom. Za uklanjanje eventualnih ostataka materijala s drugih površina preporučuje se koristiti sredstvo ORSObet cleaner. Osušeni materijal može se ukloniti isključivo mehaničkim putem.
PAKIRANJE
ORSOMould Stop isporučuje se u plastičnim kantama: 0,75 kg, 5 kg.
ROK UPORABE
12 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnoj, neoštećenoj i zatvorenoj ambalaži. 

Proizvod skladištiti u suhim i natkrivenim prostorima, zaštićen od smrzavanja, izravnog sunčevog zračenja i utjecaja atmosferilija, pri temperaturi od +5 °C do +25 °C.
KONTROLA KVALITETE
Sustav kontrole kvalitete provodi se u skladu s važećim građevinskim propisima i normama.
Kontrola obuhvaća:
· internu kontrolu proizvodnje koju provodi ORSO d.o.o.

· ispitivanja koja provode ovlašteni i akreditirani građevinski laboratoriji.

MJERE SIGURNOSTI

· Koristiti zaštitne rukavice i zaštitne naočale.

· Izbjegavati dodir proizvoda s očima i kožom.

· Nakon rada ruke oprati vodom i sapunom te nanijeti zaštitnu kremu.

· Čuvati izvan dohvata djece.

· Za dodatne informacije pogledati Sigurnosno-tehnički list proizvoda ORSOMould Stop.

NAPOMENA
Tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu dobiveni su laboratorijskim

ispitivanjima i praktičnim iskustvima tvrtke ORSO d.o.o.

Navedene vrijednosti predstavljaju prosječne rezultate ispitivanja te mogu odstupati ovisno o uvjetima primjene i utjecajima izvan kontrole proizvođača.

PRAVNE NAPOMENE

ORSO d.o.o. jamči da su informacije navedene u ovom tehničkom listu temeljene na trenutačnim saznanjima i iskustvu.

Korisnik je dužan prije primjene proizvoda provjeriti njegovu prikladnost za predviđenu namjenu i uvjete uporabe.

ORSO d.o.o. ne preuzima odgovornost za štete nastale nepravilnom primjenom proizvoda, nepoštivanjem uputa ili neodgovarajućom izvedbom radova.

Zadržava se pravo izmjene tehničkih podataka radi unaprjeđenja proizvoda. Izdavanjem novog tehničkog lista sva prethodna izdanja prestaju važiti.

Korisnici su obvezni pridržavati se svih važećih zakona, propisa i postupaka koji se odnose na primjenu proizvoda.

